3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ αi И  βi

Как было сказано выше, коэффициенты αi и  βi определяют степень отклонения раствора от идеальности. По условиям вывода диапазон значений этих коэффициентов одинаков и равен:

(101)

−0,5<αi(βi)<0,862

В бинарных растворах коэффициенты α1 и α2, равно как и коэффициенты β1 и β2, связаны между собой соотношениями:

ln1+α1α1=α2ln1+α2,

(102)

ln1+β1β1=β2ln1+β2.

(103)

Коэффициенты α1 и α2 противоположны по знаку. Противоположные знаки также имеют β1 и β2. Определить численное значение коэффициентов αi и βi можно двумя методами: математическим и графическим.

3.1 Математический метод.

При чисто математическом подходе, основываясь на  экспериментальных данных, получим систему четырех  уравнений типа  (98), решение которой (например, методом наименьших квадратов) позволяет найти значения всех неизвестных величин: ΔHi∞,  ΔSiизб.∞,αi и βi. В процессе решения возникает ситуация, когда надо определить, какой из корней квадратного уравнения коэффициент αi, а какой –βi, т.е. нужно знать знаки коэффициентов. Способ определения знака мы рассмотрим ниже, в этой главе.

Стоит сразу отметить весьма низкую точность результатов, рассчитанных математическим методом. Причины этого:

1 – абсолютные значения величин Ai  и  Bi отличаются на порядок, а иногда и на два, от абсолютных значений αi и βi, что является причиной погрешности при решении.

2 – недостаточная точность экспериментальных данных; этот пункт рассмотрим подробнее.

Часто в термодинамических исследованиях экспериментально пользуясь различными методиками определяют связь активности одного из компонентов с его концентрацией в растворе. При этом график функции ai=f(xi) имеет следующие особенности. Кривая активности в точках xi=0 и  xi=1 как бы жестко закреплена; при этом значения  ai  равны нулю и единице соответственно. Однако, в интервале  0<xi<1 данные о характере изменения активности, приведенные различными исследователями, значительно отличаются друг от друга даже для одной и той же системы (см. таблицу 1 и рисунок 7). Невозможно определить какие из этих данных ближе к реальности.

Различие экспериментальных данных становится ещё более очевидно, если их представить в виде графика зависимости ϕi−xi (см. рисунок 8). На рисунке 8 представлены значения функции ϕSi для различных содержаний кремния в расплаве Fe – Si при Т=1873 К. Литературные данные по активности обработаны в соответствии с уравнением (98). Как видим, все графики имеют разную форму, и вдобавок, весьма далеки от прямой зависимости. Такой характер данных, по-видимому, связан с неточностью измерений.

В [8] дано следующее объяснение подобным неточностям. В области составов расплава вблизи xi=1 отклонения от идеальности и, следовательно, величины lnγi очень малы. Так же малы и величины (1−xi)2. Поэтому для достижения удовлетворительных результатов при вычислении функции lnγi(1−xi)2 требуется особенно высокая точность эксперимента. В то же время для наиболее распространенных методов исследования термодинамических свойств жидких металлических, солевых и других систем как раз характерно

| Лит. источник |  | [10] |  | [11] |  | [12] |  | [13] |  | [14] |  | [15] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | xSi | aSi | Si | aSi | Si | aSi | Si | aSi | Si | aSi | Si | aSi | Si |
| 1 | 0,0 | 0,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 2 | 0,1 | 0,002 | -4,83 | 0,009 | -2,973 | 0,0011 | -5,568 | 0,0008 | -5,96 | 0,001 | -5,685 | 0,008 | -5,961 |
| 3 | 0,2 | 0,009 | -4,845 | 0,026 | -3,188 | 0,0051 | -5,733 | 0,0043 | -6,0 | 0,0045 | -5,928 | 0,0083 | -4,972 |
| 4 | 0,3 | 0,031 | -4,632 | 0,076 | -2,802 | 0,0198 | -5,547 | 0,025 | -5,07 | 0,0193 | -5,599 | 0,030 | -4,699 |
| 5 | 0,4 | 0,083 | -4,368 | 0,164 | -2,477 | 0,0669 | -4,967 | 0,090 | -4,14 | 0,0481 | -5,884 | 0,080 | -4,471 |
| 6 | 0,5 | 0,197 | -3,726 | 0,285 | -2,248 | 0,1779 | -4,134 | 0,234 | -3,04 | 0,162 | -4,508 | 0,190 | -3,870 |
| 7 | 0,6 | 0,427 | -2,126 | 0,426 | -2,141 | 0,3570 | -3,245 | 0,455 | -1,73 | 0,378 | -2,888 | 0,415 | -2,304 |
| 8 | 0,7 | 0,623 | -1,295 | 0,525 | -3,196 | 0,5567 | -2,545 | 0,624 | -1,28 | 0,582 | -2,051 | 0,664 | -0,926 |
| 9 | 0,8 | 0,745 | -1,781 | 0,624 | -6,212 | 0,7379 | -2,020 | 0,770 | -0,96 | 0,730 | -2,289 | 0,780 | -0,633 |
| 10 | 0,9 | 0,882 | -2,00 | 0,830 | -8,097 | 0,8890 | -1,230 | 0,885 | -1,68 | 0,879 | -2,361 | 0,897 | -0,334 |
| 11 | 1,0 | 1,000 | - | 1,00 | - | 1,00 | - | 1,00 | - | 1,00 | - | 1,00 | - |

Таблица 1. Данные разных исследователей о зависимости aSi – xSi  и ϕSi - xSi  для системы  Fe – Si (при Т-1873 К)

0,0

0,2

0,6

0,8

0,4

0,0

0,2

0,6

0,8

0,4

0,0

0,2

0,6

0,8

0,4

1,0

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

Рисунок 8 -  Данные о зависимости Si – xSi (в системе Fe – Si при Т=1873 К), взятых из различных источников (см. таблицу 1).

Рисунок 7 -  Графическое представление разброса данных о зависимости aSi – xSi (в системе Fe – Si при Т=1873 К), взятых из различных источников.

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

-[10]

-[11]

-[12]

-[13]

-[14]

-[15]

уменьшение точности измерений в области богатой компонентом, парциальные молярные характеристики которого определяются.

Из вышесказанного следует заключить: математический метод нежелателен в использовании в силу его неточности.

Проще и надежнее поставленная задача решается графически.

4.2 Графический метод.

Суть данного метода поясняет рисунок 9. На этом рисунке Su площадь под линией ai=f(xi)=xi  в идеальном расплаве;  Sp – площадь под кривой ai=f(xi) в реальном расплаве; ΔS - абсолютное значение разности площадей Su и Sp :

ΔS=Su−Sp

(104)

Рисунок 9 – Графический метод определения отклонений реального бинарного металлического расплава от идеального.

1

xi

ai

1

0

Su

Идеальная  система

Отрицательные отклонения от закона Рауля

1

xi

ai

1

0

Sр

1

xi

ai

1

0

S

Положительные отклонения от закона Рауля

ai

1

0

S

1

xi

Sр

1

xi

ai

1

0

S

Введем понятие интегрального коэффициента идеальности реального расплава К, который равен:

K=ΔSSu.

(105)

В бинарном расплаве для каждого компонента существует своё значение интегрального коэффициента идеальности, т.е. К1 и К2. Для нахождения численных значений αi и βi достаточно умножить величину Кi на предельные значения названных коэффициентов, а именно на +0,862 или     –0,5.

Чтобы понять, как можно определить знаки коэффициентов обратимся к рисунку 10. На этом рисунке  представлены зависимости ϕi−xi для трех

бинарных расплавов, характеризующихся различными отклонениями от закона Рауля: Fe – Cu при Т=1873 К [16]  - сильное положительное отклонение; Fe – Si при Т=1873 К (совместная обработка данных [10, 12, 15, 17, 18, 19] – сильное отрицательное отклонение; Pd – W при Т=1973 К [20] – знакопеременное отклонения. Здесь же приведены и значения αi для компонентов всех трех расплавов. Из данного рисунка можно сделать вывод: в тех случаях, когда с ростом xi абсолютное значение функции ϕi уменьшается – коэффициент αiположительный, и наоборот, αi<0 если функция  ϕi по абсолютному значению возрастает. Коэффициент βi имеет, соответственно, противоположный знак.

Пример.

В системе Fe – Cu (рисунок 10) для железа получено: Su=0,5 ,  Sp=0,696,  и KFe=0,196/0,5=0,392. Отсюда:   αFe=0,862⋅KFe=+0,3379

и  βFe=0,5⋅KFe=−0,196.

Значения αCu и βCu определены из уравнений (102) и (103). Они равны:

αCu=−0,2647

βCu=+0,265.

ВеличиныΔHFe∞,  ΔSFeизб.∞,ΔHCu∞ и ΔSCuизб.∞, при известных,  αFe, βFe, αCuи βCu,определяются из уравнения (98).

Выводы: 1 – из двух рассмотренных нами методов вычисления коэффициентов αi и  βi более рациональным является графический метод.

2 – показана возможность применения концентрационных уравнений для термодинамического описания металлических расплавов с любым характером отклонения от идеальности.

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

5,0

-1,0

-2,0

-3,0

-4,0

-5,0

-6,0

-7,0

-8,0

-9,0

-10,0

-11,0

0,0

2,0

8,0

6,0

4,0

1,0

2,07

1,55

0,12

-1,82

-3,21

-6,48

2,68

2,63

1,08

0,0

-4,88

-10,17

xi

xi

Cu

Fe

Si

Fe

Pd

W

a   =0,33

a   = -0,26

a   =0,14

Fe

a   =0,52

a   = -0,36

a    = -0,13

Fe

Cu

Pd

Si

W

Рисунок 10 - Поведение функции 
 в биметаллических расплавах:  Fe – Cu;  W – Pd;  Fe – Si.