# Основные понятия сушки древесины. Сушка древесины - процесс удаления влаги из древесины путём испарения. Сушка предохраняет древесину от поражения деревоокрашивающими и дереворазрушающими грибами в период её хранения и транспортировки, предупреждает изменение размеров и формы древесины в процессе изготовления и эксплуатации изделий из неё. Сухая древесина в отличие от сырой легко склеивается и отделывается. Древесина состоит из толстостенных клеток удлинённой формы, ориентированных вдоль оси ствола. Вода в древесине может находиться в полостях клеток и в их стенках. Вода, находящаяся в полости клеток и в пространствах между клетками, называют свободной, а в клеточных стенках - связанной. Свободная влага связана с древесиной лишь механически, и её удаление при сушке не вызывает структурных изменений древесины. Максимальное количество связанной влаги, находящейся в древесине, примерно одинаково для всех пород древесины и составляет при нормальных условиях около 30 %. При сушке влажной древесины в первую очередь испаряется свободная влага. По мере снижения влажности древесины ниже 30 % наблюдается уменьшение линейных размеров и объёмов древесины. Это явление называется усушкой. Абсолютно сухой древесиной называется такая, из которой удалена вся свободная и связанная (гигроскопическая) влага. Древесина относится к гигроскопичным материалам, которые обладают свойством изменять свою влажность с изменением состояния окружающей их среды. Под влажностью древесины в деревообработке понимают отношение массы воды в древесине, к массе абсолютно сухой древесины, выраженное в процентах. Сушильным агентом (агентом сушки) называется среда, в которой происходит сушка древесины. Сушильный агент обеспечивает подвод тепла к пиломатериалу и поглащает испаряемую из него влагу. Агентом сушки может быть атмосферный воздух, топочные газы, водяной перегретый пар и их смеси. В некоторых случаях сушильным агентом может быть гидрофобная жидкость или водный раствор соли.

СКРОН

# Режимы сушки древесины.

## Влияние режима сушки древесины на её физические свойства.

Режим сушки древесины - это совокупность тепловлажностных воздействий сушильного агента на пиломатериал, обеспечивающих заданное качество и скорость его сушки. В зависимости от требований, предъявляемых к качеству сушки пиломатериалов, древесина может высушиваться режимами различных категорий по температурному уровню.
        При использовании режимов высокотемпературного процесса агентом сушки служит перегретый пар при атмосферном давлении с температурой выше 100 °С. Высокотемпературные режимы сушки обеспечивают бездефектную сушку пиломатериалов при незначительном уменьшении прочности на статический изгиб, растяжение и сжатие, при заметном снижении прочности до 35 % на скалывание и раскалывание с потемнением древесины. В этих режимах рекомендуется сушка до эксплуатационной влажности пиломатериалов целевого назначения для изделий, работающих с большим запасом прочности.
        При низкотемпературных режимах сушки в качестве сушильного агента используется влажный воздух с температурой в начальной стадии до 100 °С. К низкотемпературным режимам сушки относятся мягкие, нормальные и форсированые режимы.
        Мягкие режимы сушки обеспечивают бездефектную сушку пиломатериалов при полном сохранении естественных физико-механических свойств древесины, прочности и цвета. Эти режимы рекомендуются для сушки до транспортной влажности экспортных пиломатериалов, в которых не допускается выплавление смолы, выпадение сучков и изменение натурального цвета (потемнение древесины хвойных пород или пожелтение буковой и берёзовой древесины от нагревания).
        Нормальные режимы сушки обеспечивают бездефектную сушку пиломатериалов при полном сохранении прочностных показателей древесины с незначительными изменениями её цвета. Данные режимы рекомендуются для сушки древесины для внутреннего потребления до любой влажности.
        Низкотемпературные режимы сушки пиломатериалов делятся на 2 группы : 1 - для хвойных пород, 2 - для лиственных пород. В зависимости от группы, низкотемпературные режимы сушки имеют несколько уровней (ступеней). В процессе сушки пиломатериалов переход с одной ступени на другую осуществляется по определённой влажности древесины. Например, при сушке древесины хвойных пород эти значения составляют 35% и 25%. Для обеспечения своевременного перехода с одной ступени процесса сушки на другую, конструктора СКРОН предусмотрительно разработали системы автоматического управления САУ-АЭРО, САУ-ЭКОНОМ и САУ-РЕВЕРСИВ, а также универсальную систему контроля УСК-Д. Поэтому, применяя эти системы для сушки древесины, Вы всегда получите первосходный результат.
        Форсированные режимы сушки обеспечивают бездефектную сушку пиломатериалов при сохранении прочности на статический изгиб, растяжение и сжатие, но при снижении прочности на скалывание и раскалывание до 20 % с потемнением древесины. Такие режимы рекомендуются для сушки до эксплуатационной влажности пиломатериалов и предназначена для изделий, работающих с большим запасом прочности.

# Категории качества сушки пиломатериалов.

В зависимости от назначения высушиваемых пиломатериалов нормативами установлены четыре категории качества сушки пиломатериалов : I, II, III и 0.
        I категория качества сушки - высококачественная сушка пиломатериалов до влажности 6 - 8 % при температуре не более 60-70 °С. 60 °С относится только к толстым пиломатериалам. Данная категория качества сушки пиломатериалов должна обеспечить возможность механической обработки и сборки деталей для высокоточных ответственных соединений, влияющих на эксплуатационные показатели изделий (производство моделей, лыж, приборостроение, точное машиностроение и силовые конструкции)
        II категория качества сушки - повышенное качество сушки пиломатериалов до влажности 6 - 10 % при температуре не более 75-85 °С. Допускаемое снижение прочности пиломатериалов на скалывание и ударный изгиб не более 5%. Данная категория качества сушки пиломатериалов требуется для ответственных соединений, от которых зависит качество изделий (производство столярно-строительных изделий ответственного назначения, мебельное производство и др.)
        III категория качества сушки - среднее качество сушки пиломатериалов до влажности 8 - l5 %. Данная категория качества сушки пиломатериалов должна обеспечить механическую обработку и сборку деталей для менее ответственных деталей (производство столярно-строительных изделий, погонаж, товарное вагоностроение, тара и др.)
        0 категория качества сушки - сушка пиломатериалов до транспортной влажности 16 - 22 % (пиломатериалы для экспорта и внутреннего потребления).
        Сушка пиломатериалов по I и II категориям качества предусматривает снятие остаточных деформаций и напряжений с помощью влаготеплообработки (увлажнения). Для этих целей конструкторами СКРОН разработаны несколько вариантов систем влаготеплообработки, которыми при необходимости комплектуются сушильные камеры нашего производства. Подробное описание систем влаготеплообработки смотрите здесь.

| Показатели | Категории качества |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | I | II | III |
| Средняя конечная влажность пиломатериалов или заготовок в штабеле, %, при толщине пиломатериалов, мм 32 и менее 38...50 свыше 50 | 16 18 20 | 7; 10* | 7; 10; 15*qwe | 10; 15* |
| Отклонения влажности отдельных досок (заготовок) от средней влажности штабеля пиломатериалов , % не более, при толщине пиломатериалов, мм: 32 и менее 38...50 свыше 50 | 6 4 2.5 | 2 | 3 | 4 |
| Перепад влажности по толщине пиломатериалов (заотовок), % , не более, при толщине, мм: 13...22 25...40 45...60 70...90 | Не контролируется | 1,5 2,0 2,5 3,0 | 2,0 3,0 3,5 4,0 | 2,5 3,5 4,0 5,0 |
| Условны показатель остатачных напряжений(относительная деформация зубцов силовой екции), % | Не контролируется | Не более 1,5 | Не более 2,0 |  |