Краткое описание технологического процесса.

# Технологический процесс

Процесс получения негашёной комовой извести заключается в термическом разложении известняка (СаСО3) и магнезита (МgCO3) и протекает в шахтных печах путём обжига при высокой температуре, которая достигается за счёт сжигания природного газа в шахтном пространстве.

Из траншей склада известняк существующим грейферным краном загружают в бункер узла грохочения, откуда качающимся лотковым питателем равномерно подаётся на решётку вибрационного грохота.

В процессе грохочения материал сортируется на 2 фракции. Мелкая фракция: пыль, щебень и др. отправляются на хозяйственные нужды. Крупная фракция 90-150 мм поступает на ленту конвейера и направляется в соответствующий расходный бункер, откуда лотковым питателем грузится в бадью подъёмника.

Скиповым подъёмником известняк загружается в загрузочную чашу и далее – в шахту печи обжига.

Загрузочная чаша печей обжига известняка снабжена датчиком верхнего уровня, который контролирует загрузку печей.

Известняк с твёрдыми продуктами его разложения движется в шахте сверху вниз, а воздух, продукты горения и газообразные продукты диссоциации карбонатов – снизу вверх (принцип противотока).

По характеру тепловых взаимодействий шахта печи делится на 3  зоны, как при прохождении через них известняка, так и газов.

- в первой по ходу известняка зоне – зоне подогрева происходит сушка и подогрев известняка за счёт тепла отходящих газов до 900оС, а газы охлаждаются до 250оС.

- вторая зона - где сжигается природный газ, происходит процесс теплового разложения карбонатов кальция и магния (CaCO3 и MgCO3) с поглощением тепла и при температуре 1300оС. Зона обжига в печи является зоной основных химических реакций. Здесь происходит разложение карбоната кальция и получение извести:

СаСО3    t   СаО + СО2      - разложение карбида кальция

MgCO3   t   MgO + CO2     - разложение карбида магния

SiO2 + CaO = CaOSi + O2    - образование силикатов кальция

Al2O3 + CaO = CaO*Al2O3    - образование алюминатов кальция

Fe2O3 + CaO = CaO*Fe2O3    - образование ферратов кальция

SO2 + CaO = CaSO3	     - образование сульфита кальция

CH4 + 2H2 = CO2 + 2H2O	     - полное сгорание метана

По мере выгрузки извести в зону обжига поступает подогретый до 800-900оС известняк, проходя через зону обжига, он нагревается до 1250-1300оС.

Обожжённый материал из зоны обжига попадает в зону охлаждения. Зона охлаждения служит теплообменником, в котором воздух забирает физическое тепло материала и нагревается до 800-900оС, а известь охлаждается до 150оС.

Охлаждённая известь при помощи автоматически включаемых кареток выгружается из печи на вибропитатель, а затем равномерно подаётся на ленточный транспортёр, а с него – на щековую дробилку.

Показатели технологического процесса

| Контролируемый параметр | Ед. измер. | Норма |
| --- | --- | --- |
| - Состав известкового камня MgCO3 CaCO3 | % % | Не более 6 Не менее 86 |
| 2. Содержание SiO2 и глинистых примесей в известковом камне Al2O3 + SiO2 + Fe2O3 | % | Не более 8 |
| 3. Размер кусков известкового камня | мм | 80 – 150 |
| 4. Уровень известняка в печи от уровня крышки загрузки печи | мм | Не менее 500 |
| 5. Температура в зоне подогрева | оС | Не менее 600 |
| 6. Температура в зоне обжига | оС | 1150 1300 |
| 7. Температура в зоне охлаждения | оС | Не более 150 |
| 8. Давление природного газа в коллекторе | мм вод.ст. (КПА) | Не более 500 5 |
| 9. Давление природного газа на горелках | мм вод.ст. | Верхний ярус 10 – 150 Нижний ярус 40 – 180 |
| 10. Расход газа на горелки | Нм/ч | Не более 700 |
| 11. Разрежение на выходе из печи | мм вод.ст | Не менее 200 |
| 12. Количество отходящих газов | Нм/ч | 15000-20000 |
| 13. Разрежение в печи | мм вод.ст | Не менее 100 |
| 14. Температура отходящих газов | оС | Не более 250 |
| 15. Состав отходящих газов |  |  |
| СО | % | Не более 1,0 |
| СН | % | Отсутствует |
| 16. Содержание пыли в отходящих газах | г/Нм | Не более 3 |
| 17. Содержание СаО акт. и MgО акт. в готовом продукте | % | Не менее 65 |
| 18. Производительность печи | т/ч | 4,8 – 5,2 |
| 19. Установка КПМ Начальная запылённость | г/м | До 10 |
| 20. Расход воды технической | м3/ч | 6*12 |
| 21. Давление поступающей воды | кгс/см2 МПа | 2,96 0,296 |
| 22. Температура суспензии (после утилизации тепла) | оС | 50 – 90 |
| 23. Эффективность очистки | % | 99,2 |

Контроль и регулирование процесса

- Уровень известняка в печи контролируется уровнемером, кинематически связанным с конечным выключателем, контакты которого размыкаются при повышении уровня известняка и замыкаются при снижении, тем самым соответственно включая или выключая поточно – транспортную систему (ПТС), загружающую известняк в печь.

- Контроль и регулирование температуры в зонах подогрева и обжига осуществляется прибором ФЩЛ-501, установленном на щите, с регулирующим устройством, управляющим расходом природного газа. Импульсы на прибор поступают от термопар, вмонтированных в корпус в зоне подогрева (4шт) и зоне обжига (6шт), кроме того, температура в зоне обжига периодически 2 раза в смену замеряется переносной термопарой.

- Температура в зоне обжига контролируется по показаниям милливольтметра Ш4500, снабжённого переключателем точек ПМТ-4. Импульс на прибор поступает от двух термопар, установленных в зоне охлаждения.

- Контроль температуры отходящих газов печи осуществляется по показаниям регулирующего прибора КСП-3, установленного на щите КИП и регулирует изменением расхода природного газа, а также, путём изменения режима загрузки известняка и выгрузки извести.

- Разрежение в печи контролируется дистанционно по показаниям вторичного прибора Тм НП-52, снабжённого переключателем точек. Датчик контроля разрежения установлен в верхней части шахты речи.

Регулирование разрежения осуществляется дистанционно посредством механизма типа МЭО – 2510, связанного с шибером (направляющим аппаратом) дымососа. Ключ дистанционного управления разрежением установлен на щите КИП.

- Качество извести контролируется аналитически определением содержания СаО акт. и MgO акт. в среднесуточных пробах, отбираемых с ленты конвейера при выгрузке извести из печи. Содержание СаО регулируется температурой обжига и режимом выгрузки извести из печи.

- Содержание окиси углерода и метана в отходящих газах контролируется аналитически определением проб газа, отбираемых и анализируемых лаборантом СПЛ. Отсутствие СО и метана в отходящих газах гарантируется полным сгоранием газа в печи и оптимальным его расходом. Их наличие является следствием повышения расхода природного газа, а также ненормального хода печи (подвисание извести в зоне горелок).

- Содержание пыли в отходящих газах контролируется аналитически определением проб, отбираемых лаборантом СПЛ и поддерживается минимальным путём обеспечения нормальных условий эксплуатации циклонов в системе очистки газов.

- Давление природного газа после ГРУ контролируется по показаниям технического манометра, установленного на трубопроводе и поддерживается в заданных пределах путём регулирования его расхода и бесперебойной работы горелок. Контроль давления газа в коллекторе производится U-образным манометром.

- Расход природного газа контролируется установленным на щите КИП расходомером типа КСД-3 на основании перепада давлений до и после диафрагмы, установленной на газопроводе. Регулирование расхода газа производится вручную поворотом вентиля или автоматически регулирующим клапаном в зависимости от температуры в зоне обжига, а также температуры отходящих газов. При отклонении давления от предельных значений, а также при остановке дымососа осуществляется отсечка природного газа клапаном ПКН-80, органы управления которым и сигнализация его положения находятся на щите КИП.

- Содержание кислорода в природном газе при продувке газопровода определяется анализом проб, отбираемых на продувочной смеси, лаборантом СПЛ. При содержании кислорода более 1% газопровод подвергается дополнительной продувке на свечу.

- Содержание метана в атмосфере печного помещения определяется анализом проб, отбираемых и анализируемых лаборантом СПЛ, и поддерживается минимальным путём герметизации газопровода и запорной арматуры, а также соблюдением нормальных условий эксплуатации печи и проветривании помещения.

- Расход воды контролируется расходомером в ОПМ.